# Обработка нефритовой пластины для картриджа — от сырого слэба до полированной пластины

"Камень, который поёт" — нефрит звучал в китайских ритуальных оркестрах за 2000 лет до н.э. (bianqing 编磬). Один из самых вязких природных материалов с исключительной акустической добротностью.

Полный технологический процесс обработки сырого нефритового слэба для пластины картриджа 100×40×4 мм.

Общее время цикла: 1–2 недели (большая часть — lapidary processing, не пассивное ожидание как в кости). Активная работа: ~6–8 часов на один картридж. Себестоимость: ~$25–40 за готовую пластину (зависит от качества сырого нефрита). Розничный tier: $250 (Phase 2 premium картридж SKU).

## Содержание

- Почему нефрит

- Поиск сырья — где взять

- Резка пластины

- Грубая шлифовка — выравнивание толщины

- Шлифовальная прогрессия

- Финальная полировка

- Монтаж в раму картриджа

- Акустическая оптимизация

- Техника безопасности

- Стилистические варианты

- Стоимость и сроки

## 1. Почему нефрит

### Физические свойства

Нефрит — кальций-магниевый силикат с химической формулой Ca₂(Mg,Fe)₅Si₈O₂₂(OH)₂. Один из двух минералов, которые традиционно называют jade / нефрит (второй — жадеит, ещё более редкий и дорогой).

Ключевые параметры:

- Плотность: 2,9–3,1 г/см³ (тяжелее древесины, легче мрамора, плотнее кости).

- Твёрдость по Mohs: 6–6,5 (умеренно твёрдый — требует алмазного инструмента, но не такой жёсткий как кварц или сапфир).

- Вязкость (toughness): исключительная — нефрит один из самых вязких природных материалов, благодаря interlocking волокнистой микроструктуре. Не раскалывается легко.

- Акустический Q: очень высокий (300–800 для cortical-grade material) — длинный sustain, чистый ringing tone.

- Цвет: типично зелёный (от железа), также белый ("баранний жир"), жёлтый, коричневый, чёрный ("Black Jade").

### Историческое использование как акустического материала

Древний Китай (>2000 лет до н.э.) — нефрит использовался для bianqing (编磬) — наборы L-образных нефритовых пластин, подвешенных в раме. Удар деревянным молотком давал чистый bell-tone, sustainoм в минуты. Каждая пластина настроена на свою ноту (полная гамма).

Это самый ранний документированный пример использования материальной пластины как настраиваемого музыкального резонатора. Last Night cartridge встраивается в эту 4000-летнюю традицию.

Современный пример: Маорийские pounamu chimes — новозеландский нефрит, ритуальный mauri stone. Pounamu карвинги звучат при ношении на шее.

### Тембральный character (для cartridge use)

- Долгий sustain: 1–4 секунды без feedback'а (vs дуб 0,1–0,3с, мрамор 0,8–2с, пружинная сталь 2–6с).

- Поющий, медитативный — не "cathedral" как marble, не "infinite shimmer" как steel. Средневековый клиросный характер.

- Bell-like обертоны — гармонический спектр с выраженными 2-й, 3-й, 5-й гармониками.

- Высокий Q означает risk feedback self-oscillation при aggressive cartridge feedback knob. Это feature, не bug — drone potential.

### Акустическое сравнение с другими картриджами

| Материал | Плотность | Q-фактор | RT60 без feedback | Характер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дуб (сырой) | 0,75 г/см³ | 50–80 | 0,1–0,3с | Тёплый, перкуссивный |
| Клён (шеллак) | 0,7 г/см³ | 100 | 0,2–0,5с | Скрипичный |
| Нефрит (Сибирский) | 3,0 г/см³ | 300–500 | 1–3с | Поющий, медитативный |
| Мрамор | 2,7 г/см³ | 300 | 0,8–2с | Cathedral |
| Пружинная сталь | 7,8 г/см³ | 800 | 2–6с | Long shimmer |
| Титан 1,5мм | 4,5 г/см³ | 1000+ | 3–8с | Glass-like |

Нефрит — уникальный middle ground между tonal warmth (древесина) и sustained резонансом (металл). Отсутствует в большинстве commercial reverb продуктов — uniqueness factor для Last Night.

### Почему именно нефрит (не жадеит)

- Нефрит — более доступный, дешевле, более устойчивый к cracking. Подходит для cartridge production.

- Жадеит — реже, harder (Mohs 6,5–7), дороже (premium gem grade $1000+ за слэб). Не повседневный cartridge material — если использовать, только в limited edition.

## 2. Поиск сырья — где взять

### Вариант A — Сибирский / Саянский нефрит (рекомендуется для проекта)

Сибирский / саянский нефрит — основной российский источник, исторический материал для пост-советского rock и lapidary crafts.

- Месторождения: Кавоктинское, Буромское (Бурятия), Оспинское (Иркутская обл.).

- Цвет: преимущественно зелёный с тёмными пятнами, иногда yellow-green.

- Качество: cortical grade (cartridge-suitable) обычно $30–80/кг в rough slab form.

- Доступность: онлайн-магазины камня (Россия, Казахстан), gem shows.

Российские поставщики:

- Lapidary shops в Москве, СПб, Иркутске.

- Online: яндекс-поиск "сибирский нефрит сырьё", "rough nephrite", "нефрит кабошон сырьё".

- Цена: $30–80/кг для cartridge-grade rough.

### Вариант B — Хотанский нефрит (Hetian, китайский премиум)

Хотанский нефрит — исторический премиум, связан с Шёлковым путём. Самый дорогой grade.

- Месторождения: Hetian (新疆和田) в Синьцзяне.

- Цвет: ценится "mutton fat white" (баранний жир), также зелёный, жёлтый.

- Цена: $200–1000/кг для cartridge-grade material.

- Доступность: китайские online suppliers (Alibaba), специализированные jade shops.

Use case: Premium limited edition картридж (white "mutton fat" — визуальный контраст к остальному каталогу). $450 retail tier.

### Вариант C — Новозеландский pounamu

Маорийский нефрит: ритуальное значение. Pounamu sales регулируются законом (Ngāi Tahu treaty). Покупать только legal source с сертификатом.

- Цвет: depth green, "kahurangi" (translucent), "tangiwai" (dark).

- Цена: $150–500/кг.

- Доступность: ограничена законом, требует verification.

Use case: artistic statement картридж, "World Materials Edition". Не для регулярного каталога.

### Вариант D — Wyoming / BC канадский нефрит

- Месторождения: Wyoming (США), British Columbia (Канада).

- Цвет: variable green-grey-black.

- Цена: $50–200/кг.

- Доступность: lapidary supply chains Северная Америка.

### Какой выбрать для Last Night Phase 2 catalog

Рекомендуется: Вариант A — Сибирский / Саянский нефрит.

Обоснование:

- Цена: $30–80/кг — feasible для retail $250 картриджа.

- Доступность: local supply chain в России и Восточной Европе.

- Quality: cortical-grade nephrite даёт excellent acoustic properties.

- Цвет: зелёный — visual contrast к древесным картриджам каталога.

- History: 100+ лет использования в советских/российских ювелирных traditions.

Phase 2 premium SKU: Вариант B — Хотанский "mutton fat" white как limited edition (50 экземпляров max), retail $450+.

### Что просить у lapidary supplier

При заказе:

- "Cortical-grade nephrite slab" — без significant cracks или inclusions.

- Размер raw slab: minimum 120×60×8 мм (запас под cutting waste).

- Если возможно — pre-cut к 110×50×6 мм (cost +20%, экономит твоё время на rough cutting).

- Свидетельство provenance (для documentation cartridge serial).

## 3. Резка пластины

### Инструменты

Главный: мокрая алмазная плиткорезная пила (та же, что для bone cartridge — см. 05_bone_processing.md секция 7).

- Diamond blade: 4" (100 мм) wet saw blade, continuous-rim sintered diamond. Стоимость: $30–60.

- Water reservoir обязателен — diamond сухой режим перегревается, износ зубцов катастрофический.

Альтернативы (не рекомендуются для production, OK для прототипа):

- Angle grinder с diamond disc — менее точно, больше пыли, риск injury.

- Lapidary trim saw — точнее, но дороже ($300+).

### Процедура резки

- План срезов на slab — пометки карандашом или dry-erase маркером show outline (110×50×6 мм рабочий размер — запас 10% на dry cutting + sanding).

- Закрепить slab в clamp. Нефрит токсичен не является, но dust раздражает дыхание — wet cutting only.

- Wet tile saw setup: water reservoir full, blade clean.

- Slow feed: ~5–8 мм/сек (медленнее чем для bone, нефрит твёрже).

- Cooling pause каждые 30 секунд — blade и stone не перегреваются.

- Обработка кромок: после rough cut кромки можно слегка скруглить diamond burr или wet sand 100-grit (предотвращает chipping в дальнейшем).

### Выход

Из slab 200×120×10 мм можно вырезать 2–4 пластины 110×50×6 мм с минимальными отходами.

### Безопасность при резке

- N95+ маска + face shield — silicate пыль от нефрита аналогична silicosis-risk при хроническом воздействии.

- Только wet cutting.

- Eye protection mandatory — stone chips летят при saw kickback.

- Hearing protection — diamond saw громкий.

## 4. Грубая шлифовка — выравнивание толщины

После резки пластина rough — толщина варьирует ±0,5 мм, поверхность с blade marks. Грубая шлифовка выравнивает thickness к 4,5 мм (немного выше target 4 мм, оставляя material для sanding).

### Инструменты

Diamond cup wheel на bench grinder или lapidary flat lap:

- 4" (100 мм) diamond cup wheel, 80–120 grit. $30–50.

- Mounted на standard 1/2" arbor bench grinder, или dedicated flat lap.

Альтернативы:

- Belt sander с silicon carbide belt 60-grit — slower work, но cheaper.

- Hand sanding с 60-grit SiC — изматывает, только для single prototypes.

### Процедура grinding

- Mark target thickness carefully на edge каждой стороны (4,5 мм reference).

- Slow grinding strokes, full plate contact с cup wheel.

- Water cooling continuous — поток из бутылки или dedicated water supply.

- Rotate plate каждые 30 секунд — даёт even wear.

- Check thickness каждые 1 минуту с digital caliper — нефрит снимается быстрее ожидаемого.

- Цель: 4,5 мм ±0,1 мм uniform thickness, без visible saw marks.

### Оценка времени

- Per plate coarse grinding: 15–25 минут active work.

### Частые ошибки

- Over-grinding: нефрит не gives "warning" перед перешлифовкой — становится тоньше плана quickly. Calipers check often.

- Uneven pressure: одна edge тоньше другой. Rotate plate frequently.

- Heat cracking: dry grinding или insufficient water → thermal stress → micro-cracks (visible или invisible). Wet always.

## 5. Шлифовальная прогрессия

Цель: убрать grinding marks, выровнять поверхность, prepare для polish. Многоступенчатая progression от coarse к fine grit.

### Прогрессия зерна

| Этап | Зерно | Цель | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 SiC | Убрать coarse cup wheel marks | Wet sanding на belt sander или flat surface |
| 2 | 220 SiC | Smooth, начать flatness | Hand или belt |
| 3 | 400 diamond | Fine smoothing | Hand sanding, wet |
| 4 | 600 diamond | Near-polish prep | Hand, wet |
| 5 | 1200 diamond | Mirror prep | Hand, wet |
| 6 | 3000 diamond | Pre-polish | Hand, wet |

Critical: diamond grits после 400 — silicon carbide too soft для эффективной работы с нефритом >400-grit equivalent.

### Sanding procedure (per stage)

- Apply sandpaper на flat backing block (3D-printed PETG или granite slab).

- Wet sand — keep water continuous на surface (dry sanding heats stone, можно crack).

- Cross-pattern strokes: 30 секунд one direction, 30 секунд perpendicular. Prevents linear scratches.

- Check progress каждый stage — должно быть видно prior-stage scratches исчезают.

- Clean stone тщательно между stages — leftover grit от previous stage scratches.

### Final check после 3000-grit

- Surface должна иметь slight sheen, "satin" finish.

- Held against light — slight reflection visible.

- Surface не должна иметь visible scratches при naked eye inspection.

### Оценка времени

- Per plate, all stages: 1,5–2 часа active work.

## 6. Финальная полировка

Нефрит polishes до glass-like mirror finish при правильной обработке. Этот этап критически важен — определяет visual quality + acoustic clarity (микро-roughness увеличивает damping).

### Полировальные пасты для нефрита

| Compound | Particle size | Stage | Carrier |
| --- | --- | --- | --- |
| Cerium oxide | 0,5–1 мкм | Final mirror polish | Water slurry |
| Tin oxide | 1–3 мкм | Pre-mirror, традиционный | Water |
| Chromium oxide | 0,3–0,5 мкм | High-gloss alternative | Wax stick |
| Diamond paste 8000–14000 grit | 0,5–1 мкм | Premium, fastest | Oil-based |

Recommend: Cerium oxide для production (cheap, predictable, традиционный для jade).

### Polishing procedure

#### Method A — Felt wheel + cerium oxide slurry (стандарт)

- Mount felt wheel на bench polisher или drill press chuck. 4" (100 мм) felt wheel — $10.

- Mix slurry: 1 столовая ложка cerium oxide + 3 ст ложки воды → paste consistency. Apply на wheel surface.

- Apply plate к wheel при low speed (1000–1500 RPM), light pressure.

- Keep slurry wet — добавлять water через spray bottle continuously.

- Polish 5–10 минут per plate — visible glass-like sheen develops.

- Inspect под bright light: surface должна reflect like glass. Если remain dull spots — repeat polish.

- Final wash: detergent + warm water → убирает residual slurry. Towel dry.

#### Method B — Hand polish (DIY, slower)

Для prototype или low-volume:

- Cerium oxide paste на felt pad (без power tool).

- Rub firmly в circular pattern, 15–30 минут per plate.

- Same final result, но more elbow grease.

#### Method C — Diamond paste premium

Для premium SKU:

- Diamond paste 8000 + 14000 grit sequential.

- Leather strop для final mirror.

- Result: deeper mirror, less surface haze. Premium "mutton fat" white nephrite particularly benefits.

### Проверка качества зеркала

После финальной полировки:

- Light reflection test: hold near LED lamp, surface reflects sharp source.

- Fingernail test: гладкая на ощупь, без any "rough" spots.

- No scratches visible с naked eye.

### Стабилизация (optional)

Unlike bone (требует beeswax/shellac protection), polished nephrite не нуждается в stabilization — material itself stable, не hygroscopic, не absorbing oils от skin contact significantly.

Optional: mineral oil polish (1 drop, rub с soft cloth) — slight depth enhancement, food-safe.

### Оценка времени

- Per plate polishing: 30–45 минут (Method A или C).

- Hand polish (Method B): 60–90 минут.

## 7. Монтаж в раму картриджа

Готовая обработанная пластина (4 мм thick, 100×40 мм, mirror polished) монтируется в cartridge frame аналогично другим материалам:

### Процедура

- Inspect frame (PETG print или milled aluminum, 110×65×30 мм).

- Apply rubber rails в top/bottom slots: 2× silicone strips 2 мм thick, adhesive backing.

- Insert plate sliding sideways в frame. Compression от rubber rails holds it.

- Mount exciter к face A: Dayton DAEX32Q-4 (heavy duty — нефрит при 48г borderline между DAEX25 light и DAEX32 dense range). M3 bolt через rubber gasket uncoupler.

- Glue piezo discs на face B:

  - Piezo A: ~33 мм from one edge (near exciter mounting position).

  - Piezo B: ~67 мм from same edge (far position).

  - Cyanoacrylate gel (CA glue), 24 часа cure.

- Solder cables:

  - Piezo A coax 50 мм → TA3F mini-XLR (Pin 2 signal, Pin 1 shield).

  - Piezo B coax 50 мм → second TA3F.

  - Exciter twisted pair 50 мм → JST-XH 2-pin.

  - Solenoid wiring → second JST-XH (cartridge level solenoid).

- Test electrical: DMM check piezo каждый канал (~10нФ capacitance), exciter (~4Ω DC), solenoid (~5–10Ω).

- Laser-etch serial на frame edge: SYSTEM SUICIDE / LAST NIGHT / NEPHRITE / SAYAN / SN: 0001.

- Pack в foam-lined box с material card.

### Выбор exciter — DAEX25 или DAEX32?

- Нефритовая пластина 100×40×4 мм: масса ~48 г.

- DAEX25FHE-4 spec: до 30 г material weight.

- DAEX32Q-4 spec: до 60 г.

Recommend: DAEX32Q-4 для nephrite картриджей. Higher power handling, better coupling к heavier material. BOM impact: $40 vs $20 (premium tier).

## 8. Акустическая оптимизация

### Проверка плотности

Cortical Саянский nephrite плотность: 2,95–3,05 г/см³. For 100×40×4 мм plate: mass ≈ 47–49 г.

- <40 г: material too porous или wrong stone type. Брак.

- 47–49 г: правильный density, expected acoustic character.

- >52 г: unusually dense (premium Hetian grade?). Excellent для premium SKU.

### Tap test

После full processing, hold plate by edge в clamp или пальцами, постучать ластиком карандаша по центру:

- Sharp "ping" с sustain 1–3 секунды — отлично, premium картридж.

- "Pong" с sustain 0,5–1 с — acceptable, standard tier.

- Dull "thunk", short sustain — likely micro-cracks от cutting/grinding. Брак или re-process от raw slab.

- "Ring" с sustain >3 с unforced — exceptional, mark for premium tier.

### Позиция установки exciter

Nephrite grain isotropic (interlocking fibrous microstructure без preferred direction). Поэтому exciter mounting:

- Off-center, ~33 мм from one edge.

- Avoid corners (high-stress points).

- Mounting через rubber uncoupler — preserve plate Q.

### Позиции piezo

- Piezo A (bright): 33 мм from same edge as exciter — captures direct excitation.

- Piezo B (warm): 67 мм from same edge — captures decay tail.

- Position crossfade gives smooth bright↔warm gradient.

### Ожидаемые акустические параметры

Для Сибирского Саянского нефрита пластина 100×40×4 мм:

- RT60 unforced: 1–3 секунды.

- Character: singing, медитативный, harmonic-rich.

- Q-factor: 300–500.

- Self-oscillation threshold: low — high feedback легко даёт drone. Documented as feature.

### Feedback loop interaction

Nephrite high-Q + Last Night feedback loop → очень легко push to self-oscillation. Игроки любят это — "drone cartridge".

SPICE verification: при cartridge Q=500, feedback loop gain margin снижается vs oak (Q=50). Loop stable до ~70% feedback knob position. Above — controlled self-oscillation на dominant material resonance frequency (typically 800Гц–1,5кГц для 100×40×4 мм нефрита).

## 9. Техника безопасности

### Опасности для здоровья

| Этап | Опасность | СИЗ |
| --- | --- | --- |
| Работа с raw slab | Sharp edges от saw cuts | Cut-resistant перчатки |
| Wet cutting | Stone aerosol, water splash | N95 маска, лицевой щиток, фартук |
| Dry grinding (ИЗБЕГАТЬ) | Silicate dust — silicosis-like при chronic exposure | P100 respirator ОБЯЗАТЕЛЬНО, vacuum collector |
| Wet grinding | Reduced aerosol, water containment | N95 маска, eye protection |
| Шлифовка | Stone dust + sandpaper grit | N95 маска, vacuum |
| Polishing | Cerium oxide dust (minor irritant) | N95 маска, ventilation |

### Критический список "НИКОГДА"

- НИКОГДА не резать/grind/sand DRY — silicate dust extremely опасна при chronic exposure. Wet only.

- НИКОГДА не использовать non-diamond tools для grinding/sanding >220 grit — silicon carbide rapidly wears out, не effective против Mohs 6+ material.

- НИКОГДА не applying heat к нефритовой пластине (например, hot air gun для bonding) — thermal stress может create invisible micro-cracks.

- НИКОГДА не mixing wet processing с electrical tools без GFCI — water + electricity = electrocution risk.

### Окружающая среда

- Wet cutting/sanding station: covered drainage, water settling tank (cerium oxide и stone dust settle out для disposal).

- Stone slurry disposal: dry the slurry, dispose в regular trash. Don't pour wet slurry в sink (settles, clogs).

- Used polishing rags: keep wet или dispose properly — dry cerium oxide easily becomes airborne.

### Этические соображения

- Pounamu (NZ jade): legal restrictions, требует certificate of provenance, supports Ngāi Tahu treaty.

- Hetian (Chinese): source verification важна — некоторые operations используют abusive labor. Check supplier ethics.

- Sayan (Russian): typically OK, established mining cooperatives.

## 10. Стилистические варианты

### Стандартный tier — Сибирский зелёный

Сибирский зелёный нефрит, polish to satin sheen, mineral oil treatment. $250 retail. Default Phase 2 catalog entry.

### Premium — Хотанский "mutton fat" white

Хотанский белый нефрит, premium SKU. Visual rarity (most cartridges зелёные/тёмные — белый stands out). Mirror polish с diamond paste. $450 retail. Limited edition 50 units max.

### Ritual edition — pounamu (New Zealand)

Маорийский jade с legal provenance certificate. Premium spiritual SKU. $550 retail. Limited 25 units, requires Ngāi Tahu treaty verification.

### Carved — relief pattern

After polishing, hand-carve system suicide motif (small relief 5–10 мм). Filled с ink или left raw. Premium $600+ retail — labor intensive.

### Black jade

Russian dark jade variety — rare colour. Premium aesthetic. $350 retail.

### Banded multi-color

Natural banding (зелёный + белый + brown layers). Visually distinctive. $300–400 retail depending на pattern quality.

## 11. Стоимость и сроки

### На один картридж (DIY single)

| Этап | Активное время | Общее время | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Source raw nephrite (1,5–2 кг slab) | 30 мин (order) | 3–7 дней (delivery) | $50–120 |
| Cutting к 110×50×6 мм | 30 мин | — | $5 (blade wear) |
| Coarse grinding к 4,5 мм | 20 мин | — | $2 (cup wheel wear) |
| Sanding progression (6 этапов) | 90 мин | — | $3 (diamond paper) |
| Polishing (cerium oxide) | 40 мин | — | $1 (polish compound) |
| Mounting в cartridge frame | 30 мин | — | $30 (frame + exciter + piezos + cables + packaging) |
| Acoustic test + serial | 15 мин | — | $1 (laser etch) |
| ВСЕГО | ~4,5 часа | 1 неделя elapsed | ~$92–162 |

Из 1,5–2 кг slab — обычно 2–4 картриджа при правильном planning, что снижает per-cartridge cost.

### Серийная партия (10 картриджей, batch)

- Заказать 10 large slabs (или 3–4 super-slabs дающих 3–4 plates каждый): $400–600.

- Cutting + grinding + sanding в batch на shared equipment: 2 рабочих дня.

- Polishing: один день.

- Mounting + testing: один день.

- Total active labor (10 cartridges): ~20–25 часов.

- Per-cartridge cost in batch: ~$60–80.

### Розничный tier

- Standard Сибирский nephrite BOM: $90–110.

- Retail: $250.

- Gross margin: ~55–65%.

- Premium Хотанский BOM: $200–300.

- Retail: $450–550.

- Gross margin: ~50%.

Менее aggressive margin чем bone ($11 BOM → $190 retail = 94% margin), но более высокая retail price tier = $25–40 absolute profit per cartridge vs $18 для bone.

### Производительность

Solo workshop с wet tile saw + bench polisher + lapidary flat lap:

- 3–5 nephrite cartridges per week (active mode).

- 120–200 cartridges per year.

Достаточно для small premium boutique demand. Limited edition tiers (Hetian, pounamu) — ниже capacity, выше margin.

## Чек-лист мастерской (для прототипа)

- ☐ Заказать Саянский nephrite slab 200×120×10 мм у lapidary supplier (2 недели lead time).

- ☐ Set up wet tile saw с water reservoir.

- ☐ Get bench grinder + 4" diamond cup wheel (100-grit).

- ☐ Bench polisher или drill press + felt wheel 4".

- ☐ Diamond sandpaper set: 400 / 600 / 1200 / 3000 grit (wet/dry).

- ☐ Silicon carbide paper 100 / 220 grit (for early stages).

- ☐ Cerium oxide polishing compound (50 г bag, $15).

- ☐ DAEX32Q-4 exciter (for nephrite mass class).

- ☐ СИЗ: N95 маски, P100 respirator (for any dry contingency), нитриловые перчатки, защита глаз.

- ☐ Digital calipers ($20).

- ☐ Granite flat reference stone (для flatness verification).

- ☐ Cartridge frame с rubber rails ready.

## Заметки

- Первый nephrite картридж будет slower than estimate — lapidary skill ramp. Expect 6–8 hours active first attempt. By 3rd cartridge — efficient 4-hour workflow.

- Stone quality varies significantly within single slab — sometimes side has inclusions, other side clean. Inspect post-cutting, before grinding committing к thinning.

- Document each plate с photo + acoustic measurement — track quality variance batch к batch.

- Slow и steady wins — нефрит Mohs 6,5 не tolerates rushed processing. Each stage with proper time.

- Premium positioning: nephrite cartridge — это luxury cartridge в каталоге. Marketing emphasize 4000-year history (bianqing, pounamu), не just material.

Камень, который поёт.